附件1                        医用织物清单

| 类别 | 序号 | 货物名称 | 参数 | 规格型号 | 单位 | 预估数量/年 | 单价/元 | 金额/元 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服装类 | 1 | 病人裤 | 100%棉/纱支密度40*40/133*72（允差：±2%） | s-xxxxl | 条 | 547 |  |  | 全棉面料，喷气织机织造，采用环保耐氯漂印染，耐干摩擦、湿摩擦、皂洗色牢度（级）优等品≥4级；耐氯酸盐漂白色牢度(级)≥4；甲醛含量无，异味无，可分解致癌芳香胺染料无，PH值等符合国家GB18401-2010标准或国际ITS检测标准 以上数据应出示相应的检测报告复印件加盖公章. |
|  | 2 | 病人衣 |  | s-xxxxl | 件 | 480 |  |  |  |
|  | 3 | 长袖医生服 | 100%聚酯纤维（允差：±1%），密度(根/英寸)125*96 | s-xxxxl | 件 | 1500 |  |  | 高档经编织机织造，采用环保耐氯漂分散染料印染，经高温高压染色、预缩、热定型等全工序处理。纹路美观，悬垂性佳，不易皱。电荷面密度(µC/m2)≤3；甲醛含量无、无异味，PH值等符合国家GB18401-2010标准或国际ITS检测标准。 以上数据出示相应的检测报告复印件加盖公章 |
|  | 4 | 长袖护士服 |  | s-xxxxl | 件 | 120 |  |  |  |
|  | 5 | 短袖医生服 |  | s-xxxxl | 件 | 1400 |  |  |  |
|  | 6 | 短袖护士服 |  | s-xxxxl | 件 | 180 |  |  |  |
|  | 7 | 短袖孕妇服 |  | s-xxxxl | 件 | 15 |  |  |  |
|  | 8 | 护士裤（白） |  | s-xxxxl | 条 | 200 |  |  |  |
|  | 9 | 护士裤（兰） |  | s-xxxxl | 条 | 140 |  |  |  |
|  | 10 | 护士帽 |  | 常规 | 顶 | 608 |  |  |  |
|  | 11 | 护士套装（夏装） |  | 上衣+裤子 | 套 | 45 |  |  |  |
|  | 12 | 医生分体夏装 |  | s-xxxxl | 套 | 83 |  |  |  |
| 床品类 | 13 | 枕芯 | 木棉 | 木棉成品重量约1.2斤 40×60cm | 个 | 1039 |  |  | 床品系列：全棉100%，亲服舒适、易洗耐磨。 产品色牢度： 干磨：3-4级 湿磨：2-3级 耐氯漂：4-5级 ， 耐汗渍：4-5级 皂洗：3-4级 白布沾色：4-5级， 耐光（日晒）：4-5 级 以上数据符合国家GB18401-2010标准或国际ITS检测标准 出示相应的检测报告 |
|  | 14 | 盖棉胎 | 新疆棉 | 3.5kg/床 150*200cm 面料：纱网 填充物：100%新疆棉花 | 床 | 30 |  |  |  |
|  | 15 | 垫棉胎 | 新疆棉 | 2.5kg/床 90*200cm 面料：纱网 填充物：100%新疆棉花 | 床 | 20 |  |  |  |
|  | 16 | 薄棉胎 | 新疆棉 | 2kg/床 150*200cm 面料：纱网 填充物：100%新疆棉花 | 床 | 20 |  |  |  |
|  | 17 | 棉胎 | 新疆棉 | 1.5kg/床 150*200cm 面料：纱网 填充物：100%新疆棉花 | 床 | 20 |  |  |  |
|  | 18 | 小被套 | 100%棉/纱支密度40*40/133*72（允差：±2%） | 缩水后1.1m*1.2m | 张 | 60 |  |  |  |
|  | 19 | 中单 |  | 缩水后 2.4m*1.4m蓝白格 | 张 | 120 |  |  |  |
|  | 20 | 病床被套 |  | 缩水后 2.2m×1.6m蓝白格 | 张 | 721 |  |  |  |
|  | 21 | 病床床单 |  | 缩水后 3.4m×1.6m蓝白格 | 张 | 1109 |  |  |  |
|  | 22 | 病床枕套 |  | 缩水后 50×70cm蓝白格 | 张 | 829 |  |  |  |
|  | 23 | 床罩 |  | 缩水后2m*0.15m*0.9m | 张 | 12 |  |  |  |
|  | 24 | 值班室被套 |  | 缩水后浅紫花 2.2×1.6m | 张 | 91 |  |  |  |
|  | 25 | 值班室床单 |  | 缩水后浅紫花 2.5×1.6m | 床 | 104 |  |  |  |
|  | 26 | 值班室枕套 |  | 浅紫花 80×50cm | 张 | 106 |  |  |  |
|  | 27 | 棉胎 | 水洗棉 | 2.5kg/床 150*200cm 面料：春亚绒面料 填充物：三维螺旋中控纤维 | 床 | 100 |  |  | 面料：春亚绒面料，磨毛工艺，面料柔软耐用； 填充物：聚酯纤维，三维螺旋中空纤维； 工艺设计：锏棉定型工艺，填充物不跑动。四边均匀，四角饱满，回弹力好、透气性好、不容易变型，多针绗缝。保暖性强、无异味。耐工业洗涤。 |
|  | 28 | 棉胎 | 水洗棉 | 1kg/床 150*200cm 面料：春亚绒面料 填充物：三维螺旋中控纤维 | 床 | 100 |  |  |  |
|  | 29 | 枕芯 | 水洗棉 | 42*65CM（±2%） 面料：春亚绒面料 填充物：三维螺旋中空纤维 | 个 | 100 |  |  |  |
| 手术室类 | 30 | 短袖洗手衣（100%棉） | 100%棉/纱支密度20*16/128*60（允差： ±2%） | s-xxxxl | 套 | 276 |  |  | 手术室布草系列：防透耐磨，耐工业洗涤，柔软厚实，采用环保耐氯工艺制作 1：PH值：4.0-8.5 2：甲醛含量：无 3：产品色牢度： 干磨：3-4级 湿磨：2-3级 耐氯漂：4-5级 ， 耐汗渍：4-5级 皂洗：3-4级 白布沾色：4-5级， 耐光（日晒）：4-5 级. 4：可分解致癌芳香胺燃料（mg/kg）：未检出 5：机织 物纱线密度：128±5/60±5 出示相应的检测报告 |
|  | 31 | 长袖洗手衣（100%棉） |  | s-xxxxl | 套 | 120 |  |  |  |
|  | 32 | 短袖洗手衣（100%聚酯纤维） | 100%聚酯纤维吸湿速干、防静电微弹 | s-xxxxl | 套 | 120 |  |  |  |
|  | 33 | 长袖洗手衣100%聚酯纤维 |  | s-xxxxl | 套 | 120 |  |  |  |
|  | 34 | 防水手术衣 | 100%聚酯纤维、密度：148*100克重：130±3g㎡（允差：±2%） | 颜色可选 | 件 | 120 |  |  |  |
|  | 35 | 隔离衣 | 100%棉/纱支密度20*16/128*60（允差：±2%） | 白色 | 件 | 180 |  |  |  |
|  | 36 | 大孔巾 |  | 3.6m*2m | 张 | 108 |  |  |  |
|  | 37 | 特大包布 |  | 双层1.8*2.3m | 张 | 240 |  |  |  |
|  | 38 | 大包布 |  | 双层1.5m*1.5m | 张 | 420 |  |  |  |
|  | 39 | 中包布 |  | 双层1.2m*1.2m | 张 | 240 |  |  |  |
|  | 40 | 小包布 |  | 双层1.0m*1.0m | 张 | 84 |  |  |  |
|  | 41 | 治疗巾 |  | 双层80cm*60cm | 张 | 60 |  |  |  |
|  | 42 | 小孔巾 |  | 双层1.0m*1.0m | 张 | 36 |  |  |  |
|  | 43 | 手术袍（手术衣） |  | xxl | 张 | 384 |  |  |  |
|  | 44 | 大单 |  | 2.0m*2.3m | 张 | 72 |  |  |  |
|  | 45 | 小夹 |  | 100*100m | 张 | 240 |  |  |  |
| 其它类 | 46 | 三角巾 | 白色/100%棉纱支密度40*40/133*72 | 按样 | 条 | 132 |  |  | 耐氯漂、耐磨，耐工业洗涤，柔软厚实，采用环保耐氯漂分散染料： (1)甲醛含量≤75mg/k。（2）PH 值 4.0-8.5。（3）耐干摩擦色牢度≥3。（4）耐水色牢度≥3。（5）耐酸碱汗渍色牢度≥3。 |
|  | 47 | 约束带 | 墨绿/加棉 | 按样 | 个 | 24 |  |  |  |
|  | 48 | 热敷袋 | 100%棉/纱支密度20*16/128*60（允差：± | 20*30cm双层带，有拉链 | 套 | 24 |  |  |  |
|  | 49 | 病床隔帘 | 100%聚酯纤维 | 直轨2.3m*2.5m(±10cm） | 幅 | 18 |  |  | 强度高、耐磨、抗皱、色牢度好 功能： 永久性阻燃整理和抗菌防霉具备医疗级性能。 耐洗色牢度： 经过多次高温消毒清洗后，颜色不应有显著褪色或沾染其他物品，通常要求耐洗色牢度 ≥ 3-4级 挂钩方式： 顶部有金属扣眼或塑料挂钩，与轨道系统匹配。设计应圆滑，不易钩坏帘体。 接缝： 缝线应牢固，采用双线或链式线迹，高强度区域可进行加固处理。 耐洗次数： 医疗隔帘应能承受至少100-150次以上的工业洗涤（水温通常为71°C-74°C），且性能不显著下降 |
|  |  |  |  | 弯轨3.7m*2.5m(±10cm） | 幅 | 20 |  |  |  |
|  | 50 | 烫疗布袋 | 100%棉/纱支密度20*16/108*58（允差：±2%） | 25*18cm | 个 | 374 |  |  | 耐氯漂、耐磨，耐工业洗涤，柔软厚实，采用环保耐氯漂分散染料： (1)甲醛含量≤75mg/k。（2）PH 值 4.0-8.5。（3）耐干摩擦色牢度≥3。（4）耐水色牢度≥3。（5）耐酸碱汗渍色牢度≥3。 |
|  | 51 | 参观衣 | 100%棉墨绿纱卡，纯棉：纱支 20*16、密度 128*60（允差： ±2%） | 蓝色 | 张 | 48 |  |  |  |
|  | 52 | 孕妇裙 | 100%棉/纱支密度40*40/133*72（允差： ±2%） | 常规 | 张 | 36 |  |  |  |
|  | 53 | 翻身枕 | 高密度海绵R形60cm（允差：± 2%） | 高密度海绵R形60cm | 个 | 12 |  |  |  |
|  | 54 | 纱布袋 | 全棉蚊帐布、有底无侧、束口袋 | 13*19cm | 个 | 100662 |  |  |  |
|  | 55 | 马鞍袋 | 100%棉/纱支密度20*16/128*60（允差：±2%） | 双层70*75cm | 张 | 16 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.当前提供的数量为1年预估量; 2.服务期：2年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |